## Slide 1
Optical and Structural Properties of TiO₂/SiO₂ Multilayer Coatings for Optical Filters Fabricated by Pulsed Laser Deposition
Hayk Hovhannisyan1, Erik Vahanyan1, Derenik Petrosyan1, Petros Petrosyan2, Vardan Hayrapetyan1, Avetis Simonyan1, Mkrtich Yeranosyan1,2
1ICNT, A.B. Nalbandyan Institute of Chemical Physics, P. Sevak 5/2 Yerevan Armenia, 0014
2Institute of Physics, Yerevan State University, 1Alex Manukyan, Yerevan Armenia, 0025
Number of pulses | TiO₂ thickness (nm) | SiO₂ thickness (nm)
100 | 3 | 2
300 | 8 | 5
500 | 11.5 | 10
700 | 12 | 20
900 | 13.5 | 25
1000 | 21 | 35
5000 | 110 | 120
10000 | 210 | 270
Average value per shot | 0.021 | 0.026
TiO₂ և SiO₂ բարակ թաղանթների հաստությունը գնահատվել է UV թափանցելիության չափումներից՝ օգտագործելով Essential Macleod ծրագրային փաթեթի միջոցով իրականացված օպտիկական մոդելավորում: Միջին նստեցման արագությունը գնահատվել է 0,021 նմ/պուլս TiO₂ -ի համար և 0,026 նմ/պուլս SiO₂ -ի համար:

## Slide 2
F. Gracia, F. Yubero, J.P. Holgado, J.P. Espinos, A.R. Gonzalez-Elipe, T. Girardeau, SiO2/TiO2 thin films with variable refractive index prepared by ion beam induced and plasma enhanced chemical vapor depositioThin Solid Films, 500, Pages 19-26, 2006, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2005.10.061
Mazur, M., Wojcieszak, D., Domaradzki, J., Kaczmarek, D., Song, S. and Placido, F."TiO2/SiO2 multilayer as an antireflective and protective coating deposited by microwave assisted magnetron sputtering" Opto-Electronics Review, vol. 21, no. 2, 2013, pp. 233-238. https://doi.org/10.2478/s11772-013-0085-7
Այս աշխատանքն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի աջակցությամբ (Հետազոտական ​​ծրագրեր № 24LCG-2J031 և 25DP-2J018): Հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում Երևանի պետական ​​համալսարանին (ԵՊՀ)՝ ռենտգենյան ֆոտոէլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիայի (XPS) չափումների իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցներ և աջակցություն տրամադրելու համար: