## Slide 1: Հեղուկ բյուրեղային նանոհամակարգեր առաջադեմ օպտոէլեկտրոնիկայի համար
ՀԵՐՄԻՆԵ ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆ
ՀԵՂՈՒԿ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՆԱՆՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ
Ա․Բ․ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԴԻԼԻՋԱՆ 2026
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի
ԳԻՏԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 2024

## Slide 2
2
Դրամաշնորհի պայմանները
Գիտական խումբը
Թեմայի նպատակը
Կատարված աշխատանքները
Ստացված արդյունքները
Հրապարակումներ
Մասնակցություն գիտաժողովներին
Համագործակցություն
Ֆինանսական հաշվետվություն
Վերապատրաստում
Բովանդակություն

## Slide 3: Պայմանները
3
Բյուջեն՝ 176 մլն ՀՀ դրամ
Տևողությունը՝ 60 ամիս
Խմբի անդամների քանակը՝ 7, որից 3 գիտ․թեկնածու, 2 մագիստրոս, 2 բակալավր

## Slide 4
4
Դրամաշնորհի անդամները
https://ichph.am/laboratories/lcd/

## Slide 5: Միջազգային գործընկեր
5
Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի
Հիմնարար տեխնոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտի
Խելացի նյութերի և նանոտեխնոլոգիաների լաբորատորիայի
պրոֆեսոր Ջեմուա Նվաջի
Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտի Ֆոտոնիկայի և երկչափ նյութերի կենտրոնի
դոցենտ, առաջատար գիտաշխատող Դավիթ Ղազարյան

## Slide 6: Նպատակը
6
Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է սինթեզել, բնութագրել, ղեկավարել և կիրառել 2D Մետաղ քալկոգենիդ (ՄՔ)/Ածխածնային նանոկառուցվածքային (ԱՆԿ) հեղուկ բյուրեղները (ՀԲ) առաջադեմ օպտոէլեկտրոնիկայի մեջ՝ վերջիններիս հենքի վրա միկրոպատկերներով թաղանթների նախագծման և պատրաստման միջոցով:

## Slide 7: Market overview
ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ
https://doi.org/10.1039/C8CS00299A
7

## Slide 8: Հեղուկ բյուրեղային փուլի առաջացումը
8
Հեղուկ բյուրեղային
վոլֆրամի երկսուլֆիդ
Հեղուկ բյուրեղային գրաֆենի օքսիդ

## Slide 9: ՀԲ-ների առանձնահատկությունները
Մոլեկուլների դիրքային և կողմնորոշումային կարգ
Երկբեկում
Օպտիկական ակտիվություն
Բեվեռացված լույսի ընտրողական անդրադարձում
9
Միներալային նանոթերթեր
ԴՆԹ
Մակերևութային ակտիվ նյութ-ջուր համակարգեր
Դետերգենտներ

## Slide 10: ՀԲ-ային ֆունկցիոնալ նյութերի մշակում
Համասեռ թաղանթների ստացում
Միկրոպատկերավորում
Միկրոֆլուիդիկ կաթիլային համակարգերի ստացում
արտաքին դաշտերի միջոցով ղեկավարում
Սենսորային հարթակներ
Էներգետիկ կիրառությունների համակարգեր
Արձագանքող և ադապտիվ բաղադրիչներ
VS
Գրաֆենի օքսիդ
10
Հեղուկ բյուրեղային գրաֆենի օքսիդ

## Slide 11: Իրականացված աշխատանքները
11
Կատարվել է WS2-ի, WSe2-ի և դրանց WS2/WSe2 հիբրիդային կառուցվածքների, ինչպես նաև WS2/rGO(CNT) ու WSe2/rGO(CNT) համակարգերի սոլվոթերմալ սինթեզ և բնութագրում։
Ուսումնասիրվել են 1T մետաղական և 2H կիսահաղորդչային WS2-ի, ինչպես նաև WS2/WSe2 հիբրիդի թերմալ, օպտիկական և կառուցվածքային հատկությունները։
Ստացվել է WS2/rGO-ի և rGO-ի ՀԲ փուլը՝ թեփուկների չափերի ու կոնցենտրացիայի ճշգրիտ ընտրությամբ, ինչպես նաև մակերևութային ակտիվ նյութերով կայունացմամբ։
Պատրաստվել հեղուկ բյուրեղային WS2/rGO-ի համասեռ թաղանթներ՝ կոլոիդային լուծույթից նստեցմամբ:
Պատրաստվել է խոնավության սենսորի լաբորատոր պրոտոտիպ՝ հեղուկ բյուրեղային WS2/rGO համակարգի հիման վրա։

## Slide 12: սինթեզ և բնութագրում
12
WS2/PVP-ի սոլվոթերմալ սինթեզի սխեմատիկ պատկերը և տարբեր ՄԱՆ-երով մշակումը։
WS2-ի SEM (a), TEM (b) և EDS (c) հետազոտության նկարները։
1T և 2H WS2-ի XPS (a-c, i-k), DLS (d), UV-Vis (e), XRD (f-h), FTIR-ATR (l, m), Ռաման սպեկտրոսկոպիայի (n, o) հետազոտությունների բնութագրական սպեկտրերը։
Հետազոտությունների արդյունքում ցույց է տրվել, որ 1T WS2/PVP-ին ավելի լավ է դրսևորում ՀԲ փուլ, իսկ օգտագործված ՄԱՆ-երից ամենաարդյունավետը CTAB-ին է։

## Slide 13: 1T-WS2/PVP/rGO հիբրիդային նանոկոմպոզիտ
13

## Slide 14
14
1T-WS2/PVP/rGO հիբրիդային նանոկոմպոզիտ
XPS analysis of 1T-WS₂/PVP/rGO in comparison with 1T-WS₂/PVP and rGO/PVP. High-resolution deconvoluted spectra of W 4f (a) for 1T-WS₂/PVP and 1T-WS₂/PVP/rGO, S 2p (b), C 1s (c), O 1s (d), and N 1s (e) for 1T-WS₂/PVP, rGO/PVP, and the 1T-WS₂/PVP/rGO hybrid.
The fitted components correspond to different chemical contributions: 1T phase of WS₂ (blue), 2H phase of WS₂ (green), and oxygen-related bonds (cyan). In the C 1s spectra, C–C bonds are shown in brown, C–N bonds in yellow, and oxygen-containing carbon species in cyan. In the N 1s spectra, C-N is shown in yellow, and ammonium species are represented in purple.

## Slide 15: Սենսորային հարթակ
15
Response & recovery times (at 33% RH): 46.9 s and 44.7 s, respectively
Measurement interval: 60 s
Sensitivity (at 60 s interval): 0.7%
Test conditions: Constant humid air flow rate of 200 sccm
Key finding: Response values are strongly dependent on the time interval
Sensitivity at 30 s interval: 0.2%
Sensitivity at 90 s interval: 1.2%

## Slide 16: WS2/WSe2, WS2/CNT և WSe2/CNT հիբրիդ
16

## Slide 17
17
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Q1 (IF: 4.6)
Q1 (IF: 5.0)
Q1(IF: 6.8)
Q2 (IF: 2.7)
Ոչ ծածկագրով՝
3 Q1
Համագործակցությամբ՝
4 Q1
1 Q2
Դրամաշնորհի ծածկագրով՝

## Slide 18
18
Մասնակցություն գիտաժողովներին
7 միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում՝ 16 թեզիս
International Liquid Crystal Conference 2026, 21-27 June, Québec, Canada
ADVANCED MATERIALS FOR BIO-RELATED APPLICATIONS, May 17-21, 2026, Warsaw, Poland
The 15th International Symposium and COST Workshop “Optics & its applications”, May 4 – 8, 2026, Yerevan, Armenia
Global Virtual Conference on Materials Science & Engineering, May 19-20, 2025
OPTICS & ITS APPLICATIONS, 27.06.2025-01.07.2025, Warsaw, Poland
Optics and its Applications in Quantum Technologies" (OPTICS-QT), 26-30 September, 2025, Yerevan, Armenia
6th International Conference on Advanced Functional Materials, 09.10.2025-10.10.2025, Prague, Czech Republic
Գործուղում հաշվետու ժամանակամիջոցում
Մասնակցություն International Liquid Crystal Conference 2026-ին, 21-27 հունիս, Քվեբեկ, Կանադա։
Մասնակցություն “AMBRA 2026” գիտաժողովին, 17․05․26-21․05․26, Վարշավա, Լեհաստան։
Սեմինարի անցկացում Հիմնարար տեխնոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտի Անընդհատ միջավայրերի տեսության և նանոկառուցվածքների բաժանմունքում՝ «Հեղուկ բյուրեղային նանոհամակարգեր առաջադեմ օպտոէլեկտրոնիկայի համար» թեմայով, 25․06․2025, Վարշավա, Լեհաստան։
Մասնակցություն «OPTICS & ITS APPLICATIONS» գիտաժողովին, 27.06.2025-01.07.2025, Վրոցլավ, Լեհաստան։
Մասնակցություն «6th International Conference on Advanced Functional Materials» գիտաժողովին, 09.10.2025-10.10.2025, Պրահա, Չեխիա։
Մասնակցություն «Falling Walls Science Summit»-ին, 06․11․2025-10․11․2025, Բեռլին, Գերմանիա:
Գիտական դպրոցի մասնակցություն
Խմբի 4 անդամի մասնակցություն «9th International Advanced School "Frontiers in Optics & Photonics» (FOP-2025), 22–30 սեպտեմբեր, 2025, Երևան-Աշտարակ, Հայաստան։
ICTP ձմեռային դպրոցի մասնակցություն, 22․02․2025-10․03․2025, Տրիեստ, Իտալիա։

## Slide 19
19
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅՆԱՑՈՒՄ
1․ՀԲՆ գիտական խմբի ֆեյսբուքյան և լինքդինյան էջերի վարում: (https://www.facebook.com/liquidcrystalnano)։
2․Երևանի N 122 հիմնական և «Ուսում» դպրոցի աշակերտների հյուրընկալում՝ գիտափորձերի ցուցադրության նպատակով (15.01.25)։
3․ԵՊՀ-ի Ֆիզիկայի ինստիտուտի և Քիմիայի ֆակուլտետի 2-րդ կուրսի 2 ուսանողի 3 ամսյա փորձառության կազմակերպում՝ մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով (01.06.25-30.08.25)։
4․«Գիտության շաբաթ Հայաստան» համազգային փառատոնին մասնակցություն (01.10.25)։
5․Վարպետաց դաս ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմնում (01.06.2025)։

## Slide 20
20
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Լեհաստանի գիտությունների ակադեմիայի Հիմնարար տեխնոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտի Խելացի նյութերի և նանոտեխնոլոգիայի լաբորատորիա
Ջորջիայի Տեխնոլոգիական ինստիտուտի Էլեկտրատեխնիկայի և համակարգչային ճարտարագիտության ամբիոն, Շենժեն, Չինաստան
Եգիպտոսի նավթի հետազոտական ինստիտուտ
Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի Շենժենի առաջադեմ տեխնոլոգիաների ինստիտուտ

## Slide 21
21
ԼՈԿԱԼ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Օպտիկայի և ֆոտոնիկայի ամբիոն
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Առաջադեմ ֆունկցիոնալ նյութերի լաբորատորիա
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Նյութագիտության և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի Ենթամիլիմետրային ալիքների լաբորատորիա
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա
Ներինստիտուտային համագործակցություն
Ֆունկցիոնալ նյութերի գիտական խումբ
Պինդ մարմնի ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիա

## Slide 22: Ֆինանսական միջոցների օգտագործում
22

## Slide 23: Վերապատրաստում
23

## Slide 24: Նախնական արդյունքներ
24
A PDMS microfluidic chip
creates and arranges uniform liquid crystal–nanoparticle droplets
for controlled sensing studies.

## Slide 25: Նախնական արդյունքներ
25
Micropatterning by generating controlled droplets, positioning them via flow or surface interactions, and fixing them to form ordered microstructures.

## Slide 26: Շնորհակալություն
Հեռ․՝ +37498947163
Էլ․ հասցե՝ gharagulyan.hermine@ichph.sci.am