## Slide 1: Կենսածին նանոմասնիկների, բուսական ծագման ակտիվ միացությունների, դեղամիջոցների համակցված ազդեցության համակարգչային և կենսաբանական ուսումնասիրությունները
Աշխեն Հովհաննիսյան
Հայ-Ռուսական համալսարանի Կենսաբժշկության և դեղաբանության ինստիտուտի բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, վերլուծական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ
ashkhen.hovhannisyan@rau.am
ԵՐԵՎԱՆ 2026

## Slide 2: նպատակն է՝ մշակել և ստեղծել «միջուկ-թաղանթ» տիպի նանո-միկրո չափային կրիչներ՝ կենսաբժշկական ոլորտում օգտագործելու համար
«միջուկ-թաղանթ» տեսակի կառավարվող կենսածին նանո-միկրո չափային կրիչների 3D համակարգչային դիզայն, սինթեզ;
նանոկառուցվածքների մորֆոլոգիական, ֆիզիկական հատկությունների ուսումնասիրություն;
բարձր կայունությամբ և վերահսկվող բնութագրերով սինթեզված նանոմասնիկների սկրինինգ;
բջջային կուլտորաների վրա ընտրված հիբրիդային նանոկոմպոզիտների ազդեցության թունագիտական, կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, կենսաինֆորմատիկական ուսումնասիրություններ;
ստացված նանոմասնիկների կենսահամատեղելիության և կենսամատչելիության, ոչ թունավոր նանոկոմպոզիտների չափաբաժինների գնահատում։

## Slide 3
www.who.com, www.statista.com
Համաշխարհային առողջապահական խնդիրներ

## Slide 4
https://www.linguamatics.com
Ineffective drugs
Very toxic drugs
Long time for new drugs creation
ՇՏԱՊ !!!
Դեղերի արտադրության խնդիրներ

## Slide 5
Թունաբանության
խնդիրներ
Chemical Research in Toxicology DOI: 10.1021/acs.chemrestox.9b00204

## Slide 6
ISO 2010 - Տեխնիկական 229 կոմիտեում տրվել է նանոտեխնոլոգիաների սահմանումը՝
գիտական ​​գիտելիքների կիրառում` նյութը նանոմասշտաբում մանիպուլյացիայի ենթարկելու և վերահսկելու համար, որպեսզի օգտագործվեն չափից և կառուցվածքից կախված հատկություններն ու երևույթները, որոնք տարբերվում են փոքր կամ մեծ մասշտաբների հատկություններից և երևույթներից:
2012թ. ՀԱԿ՝ Հաշվետվություն՝ «Նանոտեխնոլոգիաներ և հանրային առողջություն՝ գիտական ​​տվյալներ և ռիսկերի կառավարում»
Գաղափար և լուծումներ
ՆԱՆՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

## Slide 7
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 8: ՆԱՆՈԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
https://doi.org/10.1007/s11051-010-0192-z
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 9
Ali A. et al (2021) Front. Chem. 9:629054. doi: 10.3389/fchem.2021.629054
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 10: Դեղերի փոխադրիչներ
1
3
2
4
Source: Comprehensive Cancer Center Ohio University
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 11: պատկերավորում
Source: Department of immunology, University of Toronto
CdSe nanoparticle (QD) structure
Source: Laurence Livermore Laboratories
Nano Letters 2008., Vol. 8, pp. 3887-3892
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 12
Fe3O4 MNPs
Jahangiri, S. et al. Cancer Nano 12, 34 (2021). https://doi.org/10.1186/s12645-021-00108-5
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 13
https://doi.org/10.1039/C9DT00459A
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 15: Fe3O4 NPs “Green” Synthesis
Фарсиян Л.М. Физико-химические свойства биогенных нано-микро размерных структур типа «ядро-оболочка» оксидов железа (fe3o4) синтезированных на основе водного экстракта H. perforatum L. Вестник. 2022, 1, 28-31
Գաղափար և լուծումներ
Notes: A necessary criterion for biogenic NPs synthesis is the extracts high ARA, therefore, based on our previous research results, aqueous, 50%, 96% ethanol extracts of O. basilicum were selected for the synthesis of biogenic NPs [13]. The radical neutralizing activity of all O. basilicum extracts showed a dose-dependent character (Fig.1). From the study of basil’s dried leaves antiradical activity results it is clear that all extracts have a high ARA, which is most pronounced in 50% ethanolic extract of O. basilicum. Aqueous and 96% ethanolic extracts were less active. Synthesis and stabilization of biogenic NPs was carried out with those extracts.
During the biogenic synthesis the reaction mixture becomes from transparent to brown, which initially confirms that synthesis is done correctly. The SEM analysis confirm, that NPs belong to Fe3O4 type, have single-crystalline structure and average core size 10-15 nm.

## Slide 16: Fe3O4 NPs Synthesis
Գաղափար և լուծումներ
Notes: All NPs, regardless from synthesis method (chemical or biological), showed paramagnetic properties.

## Slide 17
ՆՄ Հեպատոպաշտպան հատկությունները
А- ЖДП
Б- профилактическое действие
В- профилактическое действие НЧ Fe3O4
Kazaryan Sh., Tumoyan J., Hovhannisyan A. “Effects of Fe3O4 Nanoparticles on Outbred Wistar Rats Liver Function”, V International Conference of Biotechnology and Health.

## Slide 18: Fe3O4 NPs cytotoxicity assessment against S.aureus
RBC Test O. Basilicum extract
Fe3O4 biogenic nanoparticles
Գաղափար և լուծումներ
Notes: The cytotoxicity of biogenic and chemical Fe3O4 NPs was tested on gram negative E. coli DSM 1116 strain and gram-positive S. aureus MDC5233 strain by disk-diffusion meth-od. Extract stabilized biogenic and chemical Fe3O4 NPs in the concentrations of 150 µM didn’t show cytotoxic effect on E. coli DSM 1116 strain. It was also revealed that all Fe3O4 NPs, regardless of the synthesis method at a maxi-mum concentration of 150 µM, did not show antibacterial effects against S. aureus MDC5233, while positive control (O. basilicum 50 % ethanolic extract) showed cytotoxic properties, regardless the fact, that NPs stabilized with H. perforatum 50 % ethanolic extract does not show cytotoxic properties.

## Slide 19
Ag NPs “Green” Synthesis
Petrosyan et al. (2020) Testing Green Silver Nanoparticles for Genotoxicity, Antioxidant and Anticancer Activity. ICNBME IFMBE Proceedings, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_101

## Slide 20
Petrosyan et al. (2020) Testing Green Silver Nanoparticles for Genotoxicity, Antioxidant and Anticancer Activity. IFMBE Proceedings, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_101

## Slide 21: Уровень продукции оксида азота (по содержанию нитритов) на клеточной линии ZR-75 при воздействии AgNPs, 5-FU, DXR и их комбинации (реакция Грисса). на всех графиках и диаграммах представлены средние значение со стандартными отклонениями <0,05 • *P <0,01 • **P = 0.006 • ***P = 0.0001 • ****P <0.0001

## Slide 22: Կենսածին նանոմասնիկների AgNPs, 5-FU, DXR և նրանց համակցված ազդեցությունները տարբեր բջջային կուլտուրաների կենսունակության վրա

## Slide 24
Figure. SOD, PO, AMDA activity in liver homogenates from experimental animals,
where Control (Group 1), RA (Group 2), O. araratum extract (Group 3), and AgNPs (Group 4).
*P <0,01 • **P = 0.006 • ***P = 0.0001 • ****P <0.0001

## Slide 25
Figure 5. Lipid profile parameters (TC, HDL, LDL) in the blood plasma of experimental animals,
where Control (Group 1), RA (Group 2), O. araratum extract (Group 3), and AgNPs (Group 4). *P <0,01 • **P = 0.006 • ***P = 0.0001 • ****P <0.0001

## Slide 26
Cambridge Cluster Database, ChemDraw, Materials Studio, Quantum ESPRESSO и

## Slide 27
Petrosyan et al. (2020) Testing Green Silver Nanoparticles for Genotoxicity, Antioxidant and Anticancer Activity. ICNBME IFMBE Proceedings, Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31866-6_101

## Slide 28: AgNPs և AuNPs
Գաղափար և լուծումներ

## Slide 29: Baptista et al. DOI: 10.3389/fmicb.2018.01441

## Slide 30
doi: 10.1021/nn800596w

## Slide 31
Դեղերի թիրախային առաքում
Բուժական չափաբաժինների նվազեցում
Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների նվազեցում
Դեղորայքային դիմադրության առաջընթացի կանխարգելում
Ավելի կարճ ժամանակահատվածում բուժական արդյունքի ձեռքբերում
Ավելի քիչ թունավոր և ավելի արդյունավետ դեղամիջոցների արտադրություն՝ կենսահամատեղելի համալիրների ստեղծում
Ակնկալիքներ

## Slide 32
Liver-targeting iron oxide nanoparticles and their complexes with plant extracts for biocompatibility. Beilstein J. Nanotechnol. 2024, 15, 1593–1602. doi:10.3762/bjnano.15.125
Neuroprotective Effect of Artemisinin in an Animal Model of Alzheimer’s Disease; Current Medicinal Chemistry, 2024, 2024-10-18, 1-16. DOI: 10.2174/0109298673312842241003111836
Оганесян А.А., Оганян С.А. , Казарян Ш.А. Устойчивость к противомикробным препаратам: надвигающаяся тихая пандемия. Вестник, 2024, 2, 62-80. DOI 10.24412/1829-0450-fm-2024-2-62-79
Болезнь Альцгеймера: нейропатологии, современные представления, молекулярные механизмы, стратегии профилактики и лечения. Вестник, 2024, 2, 47-62.
in silico исследование взаимодействий морина и кверцетина с моноаминоксидазами A и B. XI научно-практическая конференция с международным участием «БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»,
“Toxicokinetic Effects of Micro/Nano Plastics on Human Health” Chapter in book “Micro and Nanoplastics in Aquatic Environment” Vaseashta, A., Klavins, M., & Stabnikova, O. (Eds.). (2025). Micro and Nanoplastics in Aquatic Environment (1st ed.). https://doi.org/10.1201/9781003389460
Micro-Nano Plastics in Aquatic Environments: Associated Health Impacts and Mitigation Strategies. Chapter in book “Micro and Nanoplastics in Aquatic Environment” Vaseashta, A., Klavins, M., & Stabnikova, O. (Eds.). (2025). Micro and Nanoplastics in Aquatic Environment (1st ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781003389460
գիտաժողովներ և զեկույցներ՝
“Ամենամյա ամփոփիչ գիտաժողով”, 2024
ХI международной научной интернет – конференции «ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ», 2024, 9, 122-125.
X Юбилейной международной научно-практической конференции «БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ». Биотехнология лекарственных препаратов, 2024.
“Bioimaging International Conference, 2024. ISBN 978-9939-1-1949-9. P. 67
XVI International Symposium on Self-propagating High-temperature Synthesis, Book of Abstracts. Oral Report. September 09 – 13, 2024, 49.
8th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 2025
XI научно-практическая конференция с международным участием «БИОТЕХНОЛОГИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», 27 марта 2025 г. Биотехнология лекарственных препаратов.

## Slide 33
Համագործակցություն

## Slide 35
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ուշադրության համար