## Slide 1: ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. ՄԱՆՎԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԴԻԼԻՋԱՆ 2026թ.

## Slide 2: ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ-ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ «Ռադիացիոն-կայուն և լազերային լոկացիայից պաշտպանող ապակեկերպ ու կոմպոզիտային նյութերի մշակում» Ղեկ. տ.գ.դ., պրոֆեսոր Կնյազյան Նիկոլայ

## Slide 3
Ներկայացվող թեման կատարվել է ՝
• ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր եվ անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի «Ապակու և սիտալների քիմիայի և տեխնոլոգիայի», «Ալյումասիլիկատային լեռնային ապարների վերամշակման և անօրգանական պոլիմերների», «Նանոկոմպոզիտային նյութերի և լցոնների», «Անօրգանական կոմպոզիտային նյութերի քիմիայի և տեխնոլոգիայի» լաբորատորիաներում •Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական
լաբորատորիայի և
•Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի Բնապահպանական մոնիտորինգի լաբորատորիայի հետ:

## Slide 4
Աշխատանքի նպատակն է
• ուսումնասիրել և մշակել բարելավված հատկություններով նոր նյութեր, որոնք կառանձնանան բարձր կոռոզիոն կայունությամբ և հաստատուն հատկություններով` տարբեր տիպի ճառագայթների (γ, նեյտրոնային, ռենտգենյան և այլ ) ազդեցության պայմաններում:
Մշակել γ – ճառագայթներ կլանող և դանդաղընթաց նեյտրոններ կլանող ապակիներ, Ճառագայթապաշտպանիչ ապակու և ռադիացիոն անվտանգությունն ապահովող շինանյութերի ստացում
Կատարվել են հետազոտություններ ՀՀ լեռնային ապարներից (պեռլիտ, տուֆ, նեֆելինային սիենիտ, դաշտային սփաթ, դիատոմիտ, քվարցիտ և այլն) որպես հումք բարձր ջերմաստիճանային, հիդրոջերմային եղանակներով սիլիկատների և տարբեր տեսակի ապակիների ու բովախառնուրդների, կոմպոզիտային նոր նյութերի ստացման ուղղությամբ, որոնք առանձնանում են բարձր կայունությանբ տարբեր էներգիայով ճառագայթների նկատմամբ:

## Slide 5: ZnO/CdO-B2O3-Al2O3-Li2O/LiF, BaO/CaO)-Al2O3-SiO2; PbO/PbF2-Al2O3-SiO2 համակարգերի ապակեգոյացման և կայուն ապակիների տիրույթները
Նկ.1
Նկ.1- Ուսումնասիրված համակարգերի ապակեգոյացման և բարձր խտությամբ ապակիների տիրույթները,

## Slide 6: Սինթեզվել են օպտիկական բարձր հատկություններով BaO-MgF2-Al2O3-ZrO2-SiO2 համակարգի հիմքով ապակիներ և ապակեբյրեղային նութեր կիրառելի որպես էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխարկիչ, որը նվազեցնում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների էներգիան՝ այն վերածելով երկրորդային ճառագայթման ավելի երկար ալիքի։ Մշակված ապակիներն ունեն համընկնող կլանման գոտիներ, որոնք գտնվում են սպեկտրի լայն տիրույթում՝ 250-410 նմ, և ունեն համապատասխան լյումինեսցենտային գոտիներ՝380-610նմ տիրույթում: (Նկ.2)
ա) Ապակու Ֆոտոլյումինեսցենցիայի ինտենսիվությունը կախված գրգռման ճառագայթի ալիքի երկարությունից
բ) Ջերմային մշակման ազդեցությունը ապակեբյուրեղների ֆոտոլյումինեսցենցիայի ինտենսիվության վրա (λex. = 300 նմ): Ջերմամշակման ջերմաստիճանը`1- սկզբնական թրծաթողված ապակի; 2- 750 ՕC; 3- 800 ՕC;4- 1000 ՕC:
Նկ.2

## Slide 7
Նկ․3. PbSiO3-ի բյուռեղների դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը,
Նկ․4. BaSiO3-ի բյուռեղների դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը,
Նկ․5. PbO (79%)-SiO2(21%) ապակու դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը,
Նկ․6. PbO (78%)-SiO2(20%)-B2O3(2%) ապակու դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը,
Բյուրեղային սիլիկատների և ապակիների պրոտոնային ճառագայթման դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրները
1․մինչ. ճառագայթ․,
2․ ճառագայթ.հետո

## Slide 8
Նկ․7. PbO (44,9%)-BaO (30,8%)-SiO2(24.3%) Նկ․8. PbO (38,8%)-CdO (22,2%)-GeO2(18,2)-SiO2(20,8)
ապակու դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը, ապակու դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրը,
Բերված են նմուշների 18ՄէՎ էներգիայի պրոտոնայն ճառագայթման դիֆուզիոն անդրադարձման սպեկտրերը;:Սպեկտրալ կորերից կարելի է եզրակացնել, որ համեմատաբար ցածր դիֆուզիոն անդրադարձումը ապակեկերպ նյութերում պայմանավորված է սիլիցիում- և գերմանիումթթվածնային տարածական ցանցերում տարբեր կոնցենտրացիաներով մոդիֆիկատոր օքսիդների ներմուծմամբ, որը հանգեցնում է կամրջակային կապերի խզմանը;
Հետևաբար, ապակեկերպ նյութերում, պրոտոնային ճառագայթումից հետո բարձր դիֆուզիոն անդրադարձում ապահովելու համար պետք է ապահովել նյութի բարձր անթափանցելիություն (սպիտակություն) և ծանր մետաղների միացությունների բարձր պարունակություն:

## Slide 9: Ապակիների թափանցելիությունը գամմա ճառագայթումից հետո; ա) պեռլիտի հիմքով Na2O-CaO-SiO2-ի համակարգի ապակի; բ) PbO(38,8%)-CdO(22,2%)-Ga2O3(18,2)-SiO2(20,8); գ) PbO (79%)-SiO2 (21%)
բ
ա
գ
9

## Slide 10: Բարիումի բորատի հիմքով ապակի և ապակեբյուրեղային նյութեր
հ/հ | Բաղադրությունը, մոլ. % |  |  |  |  |  |  | 
 | B2O3 | BaO | SiO2 | SnO2 | TiO2 | Fe2O3 | PbO | ZnO
 -1 | 15,4 | 25,3 | 10,1 | 49,2 | - | - | - | -
 -5 | 31,1 | 42,1 | - | - | 26,8 | - | - | -
 -6 | 24,6 | 33,3 | - | - | 42,1 | - | - | -
 -7 | 30,8 | 42,0 | - | - | 14,0 | 13,2 | - | -
-8 | 30,1 | 30,1 | 13,2 | - | - | - | 26,6 | -
 -9 | 25,8 | 45,2 | - | 21,9 | - | - | 7,1 | -
-10 | 31,0 | 45,0 | - | 8,0 | - | - | 16,0 | -
-90 | 3,3 | 1,8 | 0,7 | - | - | - | 89,0 | 5,2
10

## Slide 11
Բարիումի բորատի հիմքով ապակի և ապակեբյուրեղային նյութեր
հ/հ | Հատկությունները |  |  |  |  | 
 | α20-300.10-7 աստ-1 | Tнд, oC | d, գ/սմ3 | Vապ., սմ3/մոլ. | R-%, մինչ ճառագայթ. | R-%, ճառագ. հետո
 -1 | 90,7 | 600 | 4,89 | 26,5 | 62-73 | 55-70
 -5 | 99,5 | 570 | 4,09 | 26,30 | 34-35 | 17-13
 -6 | - | - | 3,90 | 26,34 | 55-63 | 30-38
 -7 | 99,6 | 540 | 4,19 | 28,2 | 3-3 | 5-5
-8 | 100,0 | 460 | 4,58 | 29,31 | 23-20 | 5-18
 -9 | - | - | 5,14 | 26,5 | 30-55 | 35-45
-10 | 105,3 | 500 | 5,08 | 27,29 | 25-25 | 5-22
-90 | 95,0 | 480 | 5,76 | 36,1 | 15-65 | 15-67

## Slide 12
Նմուշների դիֆուզիոն անդրարարձման սպեկտրները մինչև Ճառագայթումը և ճառագայթումից հետո. ա. -1 ; բ. -6 ; գ. -8, -9 , -10; դ, -5, -7 և -90 :

## Slide 13
Կերամիկական կոմպոզիտների, միջնորմային շինանյութերի և ջերմամեկուսիչ կոմպոզիտային նյութերի դիֆուզիոն անդրարարձման սպեկտրները մինչ Ճառագայթումը ( N-) և ճառագայթումից հետո ( N); ա) 1, 20Cu-Mo . 4 Fe3O4 (FeO.Fe2O3) ; 5. Cu-Mo,80% BaB2O4 – BaSiO3: բ ) 50BaB2O4-50% Cu-Mo; Ջերմային մշակումը 900ՕC, 60 րոպ;
Բարիտ -սֆալերիտ մոնցոնիտ
Որպես հումքանյութ կիրառվել են արթիկ տուֆի թափոնները, համակցված կապակցող նյութի և Հայաստանի տարբեր հանքավայրերի հանքային միներալները: Ստացվել են 1500-1550 կգ/մ3 միջին խտությամբ նմուշներ, որոնցից ամենաբաձր արտացոլման գործակից ունի հրաբխային ծագում ունեցող մոնցոնիտ միներալի հիմքով ստացված նմուշը։

## Slide 14
Ապակի | Բաղադրությունը, մոլ.% |  |  |  |  |  |  |  | Խտությունը, գ/սմ3
 | B2O3 | SiO2 | ZnO | BaO | PbO | Al2O3 | SnO2 | Bi2O3 | 
γ – 90 | 3,30 | 0,67 | 5,22 | 1,40 | 88,97 | 0,44 | - | - | 5.98
γ – 10 | 30,77 | - | - | 44,87 | 16,03 | - | 8,33 | - | 5.08
γ – 11 | 25,00 | - | - | 40,00 | 7,00 | - | - | 28,00 | 5.72
K-1 | 30,00 | - | 30,00 | - | 40,00 | - | - | Eu2O3 -3,00 | 5,21
K-2 | 30,00 | - | CdO-30,00 | - | 30,00 | 10,00 | - | Tb2O3-3,00 | 4,83
“GAMMA PRO“ սպեկտրոմետրով ապակիների γ–ճառագայթման թափանցելիության չափման արդյունքները
Կուտակման ժամանակը – 300 վրկ.
Ապակի | γ – 90, հաստությունը – 6.35 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7644 | 0.6398 | 0.4815
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.2348 | 0.4495 | 0.3723
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.307 | 0.703 | 0.773
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.860 | 0.555 | 0.406
Ապակի | γ – 90, հաստությունը – 3,84 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7344 | 0.5963 | 0,4810
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.3868 | 0.5416 | 0,4162
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0,527 | 0,908 | 0,865
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.668 | 0.250 | 0.378
Ապակի | γ – 90, հաստությունը – 3.04 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7338 | 0.5891 | .4645
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.4062 | 0.5170 | 0.4264
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.554 | 0.880 | 0.920
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.943 | 0.421 | 0.274

## Slide 15
Ապակի | γ – 90, հաստությունը – 2.49 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7429 | 0.6118 | 0.5605
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.4499 | 0.4868 | 0.4264
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.6056 | 0.796 | 0.761
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 2.016 | 0.917 | 1.098
Ապակի | γ – 10, հաստությունը - 5.8 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7432 | 0.6457 | 0.4405
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.4136 | 0.5111 | 0.4102
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.557 | 0.792 | 0.931
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.009 | 0.402 | 0.123
Ապակի | γ – 11, հաստությունը - 5.08 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7733 | 0.6186 | 0.4640
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.2849 | 0.4659 | 0.4424
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.368 | 0.753 | 0.953
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.968 | 0.558 | 0.095

## Slide 16
γ – 10
Ապակի | NK-1 հաստությունը - 5.53 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7920 | 0.5965 | 0.4640
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.4670 | 0.5006 | 0.4424
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.599 | 0.783 | 0.759
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 1.968 | 0.908 | 1.075
Ապակի | NK-2, հաստությունը - 4.84 մմ |  | 
γ – ճառագայթման էներգիան, Eγ, կէՎ | 233 | 577 | 905
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը առանց նմուշի՝ (I0), վրկ.-1 | 0.7633 | 0.5952 | 0.4740
γ – ճառագայթման ինտենսիվությունը նմուշով (I), վրկ.-1 | 0.4674 | 0.5582 | 0.4542
Թափանցելիության գործակիցը՝ Kγ = I/I0 | 0.6117 | 0.778 | 0.763
γ – Ճառագայթման թուլացման դծային գործակիցը՝ , սմ-1 | 2.022 | 0.911 | 9.958

## Slide 17
γ – ճառագայթների թափանցելիության գործակիցների՝(I/I0) ճառագայթման թուլացման գծային գործակցի՝() փոփոխման ընթացքը, ճառագայթման տարբեր հզորությունների պայմաններում, կախված նմուշների հաստությունից γ – – 90 ապակու համար:

## Slide 18
– γ – 90
Օգտագործելով ճառագայթման թուլացման գծային գործակցի՝() մեծությունը կարելի է հաշվել γ – քվանտի ազատ վազքի տարածքը հետևյալ բանաձևով՝ ℓ = 1/, (սմ): բերված է γ – քվանտի ազատ վազքի տարածքի մեծությունը հետազոտված ապակիների համար կախված ճառագայթման հզորությունից

## Slide 19
ZnO/CdO/PbO-B2O3/Bi2O3-Al2O3, CaO/SrO/BaO/-B2O3/Bi2O3-Al2O3
և ֆտորիդներ PbF2, CdF2, BaF2 և BiF3 պարունակող համակարգերի կայուն ապակիների տիրույթները և դրանց բյուրեղացման դաշտերը:

## Slide 20
Նմուշի № | Քիմիական կազմը | Քաշը (գ) |  գ/սմ3 | Տրամագիծը (սմ), =± 0,1 սմ | Հաստությունը (սմ), =±0,1 սմ
1 | PbSiO3• (B2O3-2%) | 190,17 | 5,60 | 9,30 | 0,50
2 | PbSiO3•Bi2SiO5• (B2O3-2%) | 174,01 | 6,02 | 9,60 | 0,40
3 | PbSiO3•Bi2Si3O9• (B2O3-2%) | 201,34 | 5,57 | 9,60 | 0,50
4 | 2PbO•Bi2O3• 3SiO2• (B2O3-%) | 212,25 | 5,87 | 9,60 | 0,50
5 | 0.5 CdO/CdF20,1Al2O30,4 B2O3 | 187,3 | 4.43. | 9,80 | 0,50
6 | 0.5 BaO/BaF20,1Al2O30,4 B2O3 | 192,4 | 4.85 | 9,80 | 0,50
7 | 0.5 PbO/PbF20,1Al2O30,4 B2O3 | 196.6 | 5..97 | 9,60 | 0,50
8 | 0.3 PbO/PbF20,2 Bi2O30,5 B2O3 | 195.2 | 5.51 | 9,60 | 0,50
9 | 0.4 CdO/CdF20,1 Bi2O30,5 B2O3 | 189.3 | 5.54 | 9,60 | 0,40
10 | 0.4 Bi2O3/ BiF30,1MgO 0,5 B2O3 | 203.2.3 | 6.88 | 9,50 | 0,40
Աղյուսակ 2

## Slide 21
Ներկայացված է նմուշների գծային թուլացման գործակիցների µ արժեքները 660,1173 և 1333 Կէվ, իսկ նկ. 6-ում ներկայացված են ապակու միջով անցնելուց հետո գամմա-քվանտի հոսքի ինտենսիվության հարաբերակցության և սկզբնականի՝ I/I0 660 կՎ էներգիայի հարաբերակցության տվյալները։ Գրաֆիկը կառուցելիս ընդունվել է, որ ապակենմուշների շերտի հաստությունը 1 սմ է: Ապակիների նմուշների վրա արագ նեյտրոններով ճառագայթման ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով դրանք տեղադրվել են տարրաներում և 18 օր ենթարկվել ճառագայթահարման։

## Slide 22: ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
Ուսումնասիրվել են Հայաստանի որոշ հանքավայրերի արդյունահանման թափոնների՝ բարիտ, մոնցոնիտ, խալկոպիրիտ, պիրիտ, մոլիբդենիտ + խալկոպիրիտ, գալենիտ, հիման վրա մշակված նոր կոմպոզիտային նյութերի ( 1600-ից մինչև 1990 կգ/մ3 միջին խտությամբ ) կայունությունը ()-Ճառագայթների նկատմամբ:
()- Ճառագայթների գծային թուլացման գործակիցների մեծությունը որոշելու համար համատեղ ԱԷԿ-ի մոնիտորգի լաբորատորիայի հետ կատարվել են հետևողական փորձարկումներ մշակված նյութերի գնահատման համար: Չափումն իրականացվել է մաքուր գերմանիումից պատրաստված կիսահաղորդչային դետեկտորով գամմա սպեկտրոմետրով և GENIE ծրագրային ապահովմամ

## Slide 23: Նմուշների վրա արագընթաց նեյտրոնների ճառագայթման ազդեցությունը ուսումնասիրվել է ԱԷԿ Բնապահպանական մոնիտորինգի լաբորատորիայում:
Ապակիների նմուշները (D- ≈20,0մմ, h-5,5-7,0 մմ) տեղադրվել են արագ նեյտրոնային աղբյուրներով տարաների մեջ և ճառագայթվել 32 օր:
Նմուշները տեղադրվել են աղբյուրի առջև՝ նվազագույն հեռավորության վրա և այնպես, որ միմյանց չվերածածկեն: Նպատակն էր որոշել նմուշների ճառագայթային դիմադրությունը:
Օգտագործվել են երկու IBN արագընթաց նեյտրոնային աղբյուրներ, որոնց էներգիաները տատանվում են 1 ՄէՎ-ից մինչև 100 ՄէՎ միջակայքում:

## Slide 24: Բիսմութ սիլիկատային ապակիներ 1.Bi2O3-50.27%; BaO-16.5%; CdO-13.8%; SiO2-19.42% 2.Bi2O3-42.1%; BaO-11.56%; CdO-11.56%; SiO2-32.5% 3.Bi2O3-45.45%; BaO-15.0%; CdO-12.54%; SiO2-17.72; B2O3- 9.1%
Բիսմութկապարային ապակիների ( 2, 3) ռենտգենագրամները ճառագայթումից հետո;
1-3 ապակիների ջերմային ընդարձակման կորերը և դեֆորմացիայի ջերմաստիճանների TD արժեքները ճառագայթումից առաջ և հետո

## Slide 25: Ապակիների ԻԿ կլանման սպեկտրների փոփոխությունները նեյտրոնային ճառագայթումից առաջ (2)և հետո (2)

## Slide 26: Ապակիների դիֆերենցիալ ջերմային անալիզի հետազոտությունները նեյտրոնային ճառագայթումից առաջ և հետո. I. MgB2O4- Bi2O3-PbO-Al2O3O-SiO2 II. CaB2O4-Bi2O3- PbO-Al2O3O-SiO2 III. BaB2O4- Bi2O3-PbO- Al2O3O- SiO2 միկրոկարծրության (Hv

## Slide 27: Եզրակացություն
Մշակվել են բարելավված հատկություններով ռադիացիոն-կայուն և ճառագայթապաշտպանիչ ապակեկերպ, ապակեբյուրեղային ու կոմպոզիտային նոր նյութեր խտության բարձր արժեքներով` 3,5-4,7գ/սմ3։
Ճառագայթման ինտենսիվության գծային նվազման գործակցի տվյալներով սինթեզված նյութերն առանձնանում են գամմա ճառագայթների թուլացման մեծ ունակությամբ (որպես ճառագայթման աղբյուրներ կիրառվել են 137Cs, էներգիան 661,7 ԿէՎ և 60Co - էներգիան 661,7 1173 и 1333 ԿէՎ):
Ստացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 661.7, 1173 և 1333 կՎ էներգիաների դեպքում նմուշները ունեն բարձր (μ) գործակից։
Նմուշների վրա նեյտրոնների ճառագայթման ազդեցությունն ուսումնասիրելու նպատակով դրանք տեղադրվել են արագ նեյտրոնային աղբյուրներով տարաներում 18 և 32օր և ճառագայթվել։ Պարզված է, որ մշակված նյութերը կայուն են արագընթաց նեյտրոնների ճառագայթմանը նշված ժամանակահատվածում:
Մեր կողմից մշակվաց հատուկ տիպի ապակիները,ապակեբյուրային և կերամիկական մշակված նյութերը կարող են կիրարվել ատոմակայանների, արագացուցիչների և դեֆեկտասկոպիկ սարքավորումներում, շինություններում Ներկայումս նման ապակեկերպ նյութերի պահանջարկը, ինչպես նաև դրանց արտադրության նոր և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ստեղծումը նյութագիտության առաջնային խնդիրներից է:
Թեման հետագրգիրը և ունի շարունակականության հնարավորություն

## Slide 28
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ