## Slide 1
Առաջընթաց արդյունավետ գիտությամբ 2026
Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիա
Զեկուցող՝ ք․գ․թ․ Սոֆիյա Այդինյան
Դիլիջան, 2026

## Slide 2
Բովանդակություն
Պինդ ֆազային ռեակցիաների մակրոկինետիկայի լաբորատորիայի և իմ մասին
Մեր թիմը
Գործունեության բազմազանությունը
Ֆինանսական միջոցներ
Ինֆրակառուցվածք
Ընթացիկ թեմաներ
Հեռանկարային ուղղություններով դրամաշնորհ՝ 2D բարձրէնտրոպիական MXene-ներ էներգիայի կուտակիչներում կիրառության համար

## Slide 3
ՍՈՖԻՅԱ ՎԱՐԴԳԵՍԻ ԱՅԴԻՆՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
2002-2012թթ․ ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ
2013 ք․գ․թ, անօրգանական քիմիա մասնագիտությամբ
2007-թ․-ից գիտական, մանկավարժական և ադմինիստրատիվ աշխատանքային փորձ
2010թ․ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, դրամաշնորհի կատարող
2013թ․-ից բակալավրի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների հետ աշխատանքային փորձ, գիտական աշխատանքների ղեկավարում
Դասավանդում ԵՊՀ-ում, ԵՊԲՀ-ում, ՏՏՀ, ասիստենտ, դասախոս
2017-2019 դոկտորանտուրա, ՏՏՀ, Էստոնիա
ՏՏՀ-ում թեկնածուական ատենախոսությունների համաղեկավար
2019-ից գիտաշխատող բազային հաստիքով, 2020թ․-ից ՀԵՆՖԻ գիտական խմբի ղեկավար, արդյունավետ գիտաշխատող դրամաշնորհի շահառու, 2024-ից ՊՖՌՄԼ վարիչ
70 հոդված միջազգային վարկանիշային ամսագրերում, 3 արտոնագիր, 4 մենագրություն (h index 17 scopus)
Օգանեսոն տարրի միջազգային մրցանակի դափնեկիր
ԳԻՏԱԿԱՆ և ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

## Slide 4
Գիտական ուղղությունները
Բարձր ջերմաստիճանային արագընթաց ռեակցիաների կինետիկա և մեխանիզմ իզոթերմ և ոչ իզոթերմ պայմաններում ջերմային անալիզի եղանակներով
Մետաղների, համաձուլվածքների, կերամիկական և կերամիկական կոմպոզիտային նյութերի ենթամիկրոնային, նանոփոշիների սինթեզ
Սինթեզված փոշենման նյութերի եռակալում, բնութագրում, եռակալման մեխանիզմի ուսումնասիրություն, կոմպակտ նմուշների բնութագրում
Սինթեզ
Կոմպակտավորում
Կինետիկա և մեխանիզմի ուսումնասիրություն
Ռեակցիոն դիֆուզիայի տեսություն, ջերմադինամիկական և ջերմաքիմիական հաշվարկներ
Մոդելավորում

## Slide 5
Մեր թիմը
14
8

## Slide 6
Գնումներ

## Slide 7
110303

## Slide 8
Մագնիսական հատկության
չափման սարքավորում
DX-2012H, 5,7 մլն
1
10 - 97600 $
11-100000$
12 – 51 մլն
13
14
15
16
17
18
ՋՀ անալիզատոր
MP-Versatile, 19 մլն
2
Մասնիկների չափսի որոշման լազերային անալիզատոր
Analysette Next Nano 22 FRITSCH, 22 մլն
3
Vacuum Glove box, 12 մլն
4
CS, NOH տարրերի անալիզատոր
Eltra, 29+60 մլն
5,6
Կայծապլազմային
եռակալում
HP D 10, 146 մլն
7
8
NICODOM
IR Spectra
Գրադարան, PDF5+, Jade Pro, 38 մլն
9
Ինֆրակառուցվածք սարքեր, ծրագրեր, 2019-2026, 638 մլն ՀՀ դրամ
SEM
XRD
TGA-DSC
Grinding polishing machine, 6մլն

## Slide 9
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
MAX ֆազեր և MX-եններ էլեկտրաքիմիական կիրառությունների համար
Բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի (ԲԻՍ) եղանակով բոր պարունակող 211 տիպի հեքսագոնալ Ti2AlB MAX ֆազի ստացում, իսկ դրա քիմիական խածատման միջոցով համապատասխան երկչափ Ti2B թաղանթների ստացում, որոնք հեռանկարային են մարտկոցներում և էներգիայի կուտակիչներում կիրառման համար։

## Slide 10
Իրականացվում է գերբարձրջերմաստիճանային կարբիդների (TaC, HfC) ստացում բարձր արդյունավետությամբ էներգետիկ նյութերի մշակման համար։ Ցույց է տրվել, որ դրանց օքսիդացման ընթացքում անջատվող ջերմության քանակը համադրելի է հայտնի թերմիտային համակարգերի հետ։
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Բարձր ջերմաստիճանային կառուցվածքային նյութեր

## Slide 11
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Բարձր ջերմաստիճանային կառուցվածքային նյութեր
ԲԻՍ և էլեկտրակայծային եռակալման եղանակների համադրմամբ հնարավոր է եղել նմանակել մարգարտախեցու միկրոկառուցվածքը (Ti0.2Ta0.2V0.2Nb0.2Cr0.2)2AlC MAX ֆազ - ZrO2 կոմպոզիտում։ Վերջինս բնութագրվել է բարձր հարաբերական խտությամբ (>99%), ցածր ջերմահաղորդականությամբ (≈6 Վտ·մ⁻¹·K⁻¹), բարձր կարծրությամբ (≈1400 HV5)։ Շնորհիվ թվարկված բնութագրերի ստացված կոմպոզիտը կարող է կիրառվել որպես հակակոռոզիոն, ջերմամեկուսիչ բաղադրիչ այրման խցիկներում, ինդուկցիոն կոճերում և վառարաններում։

## Slide 12
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Մագնիսական (ֆերրիտներ) և պիեզոէլեկտրական (KNN) նյութեր
Կալիումի-նատրիումի նիոբիատի (ԿՆՆ) հիմքի վրա նոր կոմպոզիտային կապար չպարունակող պիեզոէլեկտրական նյութերի ստացումն իրականացվել է՝ զուգակցելով ԼԱՍ պրոցեսը և ջերմային մշակումը (1000оC-ում) վառարանում։ Այս մոտեցումը թույլ է տվել ստանալ միաֆազ ԿՆՆ, որը ցուցաբերել է այդ նյութին բնութագրական ֆազային անցումներ համապատասխան ջերմաստիճանային տիրութներում. օրթոռոմբական կառուցվածքի անցումը տետրագոնալի 200 օC-ում և Կյուրիի կետի առկայությունը 400 օC-ում։
Լուծույթների այրման սինթեզի (ԼԱՍ) եղանակով ստացվել է մաքուր մանգանի ֆերրիտ (խառնուկների քանակը չի գերազանցում 0.06 զանգ.%), որը, շնորհիվ նանոկառուցվածքի, բնութագրվում է համեմատաբար ցածր կոերցիտիվությամբ և մնացորդային մագնիսացմամբ։ Մնացորդային և առավելագույն մագնիսացման արժեքների հարաբերության 0.17 արժեքը ցույց է տալիս, որ նյութը բնութագրվում է ֆերիմագնիսական վարքով, պիտանի է սենսորային տեխնոլոգիաներում կիրառման համար։

## Slide 13
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Մագնիսական MAX ֆազեր
Իրականացվել է մանգանով դոպացված 211 տիպի (Cr2-xMnx)AlC MAX ֆազի սինթեզ և բացահայտվել է մանգանի քանակական ազդեցությունը նշված ֆազի կառուցվածքային կայունության և մագնիսական վարքի վրա։ Ընտրվել է մանգանով դոպացման օպտիմալ քանակությունը (x ≈ 0.2), որն ապահովում է ֆազային կայունություն և ֆերոմագնիսական հատկություններ։
1 m
x=0
1 m
x=0.2
1 m
x=0.4
distorted layered
layered

## Slide 14
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
ԲԻՍ եղանակով առաջին անգամ սինթեզվել են Fe–Ni (մասամբ Al-ով փոխարինված) հիմքով մագնիսական նյութեր և ցույց է տրվել, որ մագնիսական հատկությունները խիստ կախված են բորի պարունակությունից։ Արդյունքները համադրելի են տեսական կանխատեսումների հետ։
Լուծույթների այրման սինթեզի և էլեկտրակայծային եռակալման եղանակով ստացվել է ֆերրոմագնիսական բարձր էնտրոպիական FeNiMnAlCu համաձուլվածք։
Facebook: https://www.facebook.com/beethovenproject
LinkedIn: https://linkedin.com/company/Beethoven-project/
Twitter/X: https://x.com/Eu_Beethoven
Youtube: https://www.youtube.com/@BeethovenProjectEu
Արագ տաքացման պայմաններում արագագործ ջերմաստիճանային սկաներ սարքավորման միջոցով միափուլ ճանապարհով ստացվել է լայն կիրառություն ունեցող Nd2Fe14B հաստատուն մագնիսական նյութ, որն այլ եղանակներով ստացվում բազմափուլ գործընթացների արդյունքում՝ բարդ սարքավորումների օգտագործմամբ:
Մագնիսական նյութեր

## Slide 15
Հեռանկարային ուղղություններով դրամաշնորհ
2D բարձրէնտրոպիական MXene-ներ էներգիայի կուտակիչներում կիրառության համար

## Slide 16
Մետաղների և կերամիկայի խաչմերուկում
Հեքսագոնալ բյուրեղացանց (P63​/mmc)
Շերտավոր կառուցվածք՝ Mn+1Xn և A շերտերով
մետաղական (M-A), կովալենտային և իոնական (M-X) կապերի համակցում
2
MAX Ֆազեր

## Slide 17: MXene-ներ
3
Հաջորդ սերնդի էներգետիկ նյութեր
3

## Slide 18
Մարտահրավերները
4

## Slide 19
Աշխատանքի նպատակը
Այս նախագծի նպատակն է նանոշերտավոր կառուցվածքով բարձր-էնտրոպիական MAX ֆազերի ստացում՝ որպես բարձր-էնտրոպիական MX-ենների ելանյութեր էներգախնայող բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի միջոցով:
Բարձրէնտրոպիական MX-ենների մասշտաբային արտադրության համար հեռանկարային և արդյունավետ եղանակ,
Բարձր էնտրոպիայի էֆեկտը կարող է ազդել կայունության վրա
Շերտազատման նոր մեթոդներ

## Slide 21
Բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզ
Առավելություններ
Էներգախնայող և արագ
Վերջանյութի բարձր մաքրություն
Մասշտաբային
Գրեթե անթափոն
+
Ջերմաքիմիական ակտիվացում
MAX
Մեղմ թթվային մշակում
Կայուն
MXene
5

## Slide 22
Nb2AlC MAX ֆազի ստացում, պայմանների օպտիմալացում
2Nb+Al+C+1.5 wt.% PTFE խառնուրդի այրման թերմոգրամն ու արգասիքի դիֆրակտոգրամը
6
Ելային խառնուրդների բաղադրություն
Արտաքին ճնշում
Ակտիվ հավելանութի պարունակություն
Ելանյութերի մասնիկի չափս

## Slide 23
Միկրոկառուցվածք և տարրային բաշխվածություն
2Nb+Al+C+ 1.5 wt% PTFE խառնուրդի այրման արգասիքի միկրոկառուցվածքը
7
3 μm
3 μm
10 μm
Element | Atomic %
Nb | 47.5
Al | 27.7
C | 24.8
Տարրերի համասեռ բաշխում

## Slide 24
Nb2CTx MXene
Nb2CTx Mxene-ի դիֆրակտոգրամը
Սինթեզի փուլերը
HF-ով մշակում
TBAOH-ով շերտազատում
Դիսպերսում ջրում և կոլոիդ լուծույթի ստացում
3 μm
3 μm
1 μm
A
B
C
10 μm
Element | Atomic %
Nb | 68.6
Al | 0.7
C | 30.7
Nb2C MXene-ի միկրոկառուցվածքը և տարրերի բաշխվածությունը
8

## Slide 25
Rapid and scalable combustion synthesis of (Mo2/3Y1/3)2AlC i-MAX
9
(a)Powder precursor preparation
(b)Reactor setup and sample mounting, picture of samples mounted inside the SHS reactor.
(c–f) SEM of the precursor powders.
(g) XRD patterns of the master alloy before and after ball milling and mechanical activation.
(h) EDX mapping of the powder mixture ([Al-Y] approach). (h1–h7) Elemental distribution in the EDX mapping of the precursor mixture.
(i, j) SHS reaction temperature and pressure reading profiles.
(k–n) Example photographs of the reacted samples, SEM images of the i-MAX platelets

## Slide 26
Rapid and scalable combustion synthesis of (Mo2/3Y1/3)2AlC i-MAX
(a, b) XRD and refinement of [Al-Y]-approach samples.
(c–f) Parametric study overview.
(g, h) SEM/EDX of the refined sample in the marked section of the figure.
(i, j) SEM/EDX of the refined sample in the marked section of the figure corresponding to the porous YF3 as a secondary phase
The i-MAX yield in this approach was estimated using Rietveld refinement to be 73.6 %.

## Slide 27
Characterization of (Mo2/3Y1/3)2AlC i-MAX and MXene
Overview and enlarged HRSTEM, SAED, and schematic representation of the i-MAX with monoclinic structure
Selective etching and delamination of SHS-synthesized (Mo2/3Y1/3)2AlC i-MAX, yielded MXene with ordered vacancies, Mo4/3CTx, at a high yield (∼40 %).

## Slide 28
Պարամետր | Արժեք
∆Smix | առավելագույն
δ | ≤ 6.6%
χ | ≥ 1.1
VEC | առավելագույն
Հաշվարկված արժեքներ M2AlC (M=Ti/Ta/V/Nb/Cr)
ԲԷ MAX ֆազի համար
∆S=1.61R =5.497 % χ=4.376 % VEC =5
Ստեխիոմետրական խառնուրդի այրման արգասիքի դիֆրակտոգրամը (A) և միկրոկառուցվածքը (B)
2M+xAl+0.9C խառնուրդների այրման
արգասիքների դիֆրակտոգրամները
2M+1.6Al+yC խառնուրդների այրման
արգասիքների դիֆրակտոգրամները
2M+1.6Al+0.9C խառնուրդի այրման
արգասիքի միկրոկառուցվածքը
(Ti/Ta/V/Nb/Cr)2AlC ԲԷ MAX ֆազի ստացում ԲԻՍ եղանակով
11
ԲԷ MAX և MX-եններ էլեկտրաքիմիական կիրառությունների համար

## Slide 29
ԲԻՍ եղանակով ստացված ԲԷ MAX ֆազերը և դրանցից ստացված 2D կառուցվածքով ԲԷ MX-ենները (20-30 նմ հաստությամբ) ցուցաբերում են օքսիդացման նկատմամբ ավելի բարձր կայունություն՝ համեմատած համապատասխան պարզ ոչ ԲԷ ֆազերի հետ, որը նրանց պիտանի է դարձնում էլեկտրաքիմիական և կատալիտիկ կիրառությունների համար:
(Ti0.4Ta0.4V0.4Nb0.4Cr0.4)CTx ԲԷ MX-ենի դիֆրակտոգրամ և
SEM միկրոկառուցվածք
(Ti0.4Ta0.4V0.4Nb0.4Cr0.4)AlC Բէ MAX ֆազի օքսիդացման պրոցեսի DSC/TG կորեր, Vheating=20 oC min-1
ԲԷ MAX և MX-եններ էլեկտրաքիմիական կիրառությունների համար

## Slide 30
Տպագրություններ
Հոդվածներ, 3
S. Melkonyan, M. Zakaryan, Y. Grigoryan, S. Kharatyan, I. Hussainova, F. Chabanais, A. Shamshirgar, P. Persson, J. Rosen, S. Aydinyan, Phase and microstructure evolution patterns at combustion synthesis of high-entropy M2AlC (M=Ti/Ta/V/Nb/Cr) MAX phase, J. Mat. Res. Technol., 2025. 39. 5800-5807. Q1, IF 6.6
A. Shamshirgar, R. Ivanov, S. Aydinyan, S. Ghosh, F. Chabanais, R. Ronchi, J. Halim, A. Elsukova, L. Qin, Kh. Nazaretyan, M. Zakaryan, S. Kharatyan, P. Persson, I. Hussainova, J. Rosen, Rapid and scalable combustion synthesis of (Mo2/3Y1/3)2AlC i-MAX as the precursor for vacancy-ordered MXene, J. Mat. Sci. Technol. Q1, IF 13.2
A. Bhalli, S. Aydinyan, R. Ivanov, I. Hussainova, Self-Propagating High-Temperature Synthesis as an Enabling Route for High-Entropy MAX Phases, Materials, 2026, 19, 1829. Q2, IF 3.2
Թեզիսներ
1. S. Melkonyan, L. Minasyan, V. Mamikonyan, A. Petrosyan, S. Aydinyan, “Chemically Activated Combustion as an Effective Approach for the Synthesis of Nb-Based MAX Phases”, New Emerging Trends in Chemistry Conference (NewTrendsChem-2025), 21-25 September, 2025, Yerevan, Armenia, p. 132.
2. S. Melkonyan, M. Zakaryan, Y. Grigoryan, I. Hussainova, S. Aydinyan, S. Kharatyan, “High-Entropy (Ti0.4Ta0.4V0.4Nb0.4Cr0.4)AlC MAX Phase Synthesized by SHS: Structural, Thermal, and Mechanical Insights”, 4th Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference (JTACC2025), 24-27 June, 2025, Budapest, Hungary, p․ 179.
10

## Slide 31
Գիտաժողովների մասնակցություն
3 բանավոր և
պաստառային զեկուցումներ
11

## Slide 32
Արդյունքների հանրայնացում
Հարցազրույցների մասնակցություն
Ցուցահանդեսների մասնակցություն
Սարքերի աշխատանքի ցուցադրություն
Ուսանողների գիտաճանաչողական այցեր

## Slide 33
Համագործակցություն
Խորհրդատու՝ պրոֆ․ Յոհաննա Ռոզեն, Շվեդիա
Պրոֆ․ Իրինա Հուսաինովա,
Էստոնիա
Մասնագիտական վերապատրաստում 2025 մրցույթի շրջանակներում
Երկամսյա վերապատրաստում Լինկոպինգի համալսարանում
13
TUW
H-40
H-46
H-78
Պրոֆ․ Բերնարդ Բայեր, Ավստրիա

## Slide 34
Խնդիր/առաջարկ
1․ Սարքերի շահագործման ընդհանուր կարգի մշակում
2․ Ատեստավորման չափանիշների համահարթեցում կամ նվազագույնից բարձր չափանիշներով ատեստավորված աշխատակիցների համար նվազագույնից բարձր գործակցով աշխատավարձի հաշվարկ
3․ Դրամաշնորհներում գրագողության ստուգման վճարովի ծրագրերի հասանելիություն փորձագետների համար

## Slide 35
Email Address:
sofiya.aydinyan@ichph.sci.am
sofiya.aydinyan@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6530-6308
Linkedin linkedin.com/in/sofiya-aydinyan-242b80149 Profile URL
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24479551800
Researcher ID in Publons AFO-0986-2022
Շնորհակալություն
Լիլիթ Մինասյան
Սյուզաննա Մելքոնյան
Պրոֆ․ Սուրեն Խառատյան
Մանվել Թումանյան
Notes: sofiya.aydinyan@gmail.com

## Slide 36
https://www.facebook.com/profile.php?id=61561095657928
https://www.linkedin.com/company/beethoven-project/
https://x.com/Eu_Beethoven?mx=2
Substitution of Rare-Earths for advanced novel Magnets in Energy and Transport Applications
2024-2028, 48 months

## Slide 37
Ֆինանսական հաշվետվություն

## Slide 38
2023-2028, 23-LCG-2F001 - Մարգարտախեցու միկրոկառուցվածքով կենսանմանակ բարձրէնտրոպիական MAX ֆազեր այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներում կիրառության համար (ղեկ․ Ս․ Այդինյան, 186 մլն ՀՀ դրամ)
2023-2026, 3AA-1D026, Գերբարձրջերմաստիճանային նյութերի օքսիդացումը պրոտոնային ճառագայթման պայմաններում (ղեկ․ Տ․ Այվազյան, 6.4 մլն ՀՀ դրամ)
2024-2027, 24WS-2F013, Գերբարձր ջերմաստիճանային կոմպլեքս բորիդներ. նյութերի նոր դաս էքստրեմալ միջավայրերի համար, (ղեկ․ Մ․ Զաքարյան, 45 մլն ՀՀ դրամ)
2024-2027, 24FP-3B026, Վերնագիր՝ 2D բարձր-էնտրոպիական մաքսեններ էներգիայի կուտակիչներում կիրառության համար, (ղեկ․ Ս․ Այդինյան, 55 մլն ՀՀ դրամ)
2025-2028, 25RL-2F029 Գրիգորյան Եվա Գերմանի, Ջերմային անալիզը էներգիայի կուտակիչներ հանդիսացող կապար չպարունակող պիեզոէլեկտրական կերամիկական նյութերի մշակման համատեքստում, 107 մլն ՀՀ դրամ
Հորիզոն Եվրոպա, 2024-2027, 101129912 - BEETHOVEN HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01, Հազվագյուտ տարրերի փոխարինումը նոր մագնիսներում էներգետիկայի եվ տրանսպորտի ոլորտներում կիրառման համար (ընդամենը՝ 6 759 523.25 (252 250 Եվրո)
ԱՄՆ ՆԱՎԱԼ հետազոտական դրամաշնորհ, 2023-2026, N62909-22-1-2068 - Գերբարձրջերմաստիճանային նյութերի դեգրադացիան էքստրեմալ պայմաններում (ղեկ․ Ս․ Խառատյան, 110303 ԱՄՆ դոլար)
USET-3 սարքավորման վաճառքի պայմանագիր, (ղեկ․ Ս․ Խառատյան, 125000 ԱՄՆ դոլար)
Նախագծեր և ֆինանսական հոսքեր, 2024-2026
Միջազգային
ՀՀ ԿԳՄՍՆ
ՀՀ ԳԱԱ 2025 մրցանակ, Ս․ Խառատյան, Նոր սերնդի ջերմային անալիզի սարքավորում, 5 մլն ՀՀ դրամ

## Slide 39
Նախագծեր և ֆինանսական հոսքեր, 2024-2026
25PTS-2F001 Զաքարյան Մարիետա, Փոշուց դեպի կիրառություն. գերբարձր ջերմաստիճանային բորիդների կոմպակտավորում եւ մեխանիզմի ուսումնասիրություն, Empa — նյութագիտության և տեխնոլոգիայի Շվեյցարիայի դաշնային լաբորատորիաներ, 2453100 ՀՀ դրամ
23‐2PHD‐1D004, Դժվարահալ կերամիկական նյութերի օքսիդացումը էքստրեմալ պայմաններում, (ղեկ․ Մ․ Զաքարյան 3 552 228 ՀՀ դրամ)
25PTS-2F035 Մելքոնյան Սյուզաննա Վանուշիկի, Քիմիապես կարգավորված 2D MXene-ներ՝ մասշտաբային սինթեզից մինչեւ կիրառություն, ՀՀ ԳԱԱ «Ա.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ,Լինկոպինգի համալսարան, 1932969 ՀՀ դրամ
25SIEq-ICHPH-0021, 2024, Գազային պիկնոմետր, (Ս․ Այդինյան, 21 մլն ՀՀ դրամ)
24SUEq-ICHPH-0040, Բարձր արագությամբ լաբորատոր ցենտրիֆուգ, (Հ․ Կիրակոսյան, 12 մլն ՀՀ դրամ)
24SUEq-ICHPH-0023, Բարձր ջերմաստիճանային խողովակավոր վառարան, (Մ․ Զաքարյան, 20 մլն ՀՀ դրամ)
26SUEq-ICHPH-0074, Մուֆելային վառարաններ (Ս․ Այդինյան, 18 մլն ՀՀ դրամ)
26SIEq-ICHPH-0090, 30 մլն ՀՀ դրամ, Տ Այվազյան, Արագագործ տեսախցիկ
26SIEq-ICHPH-0087, 28 մլն ՀՀ դրամ, Տ․ Այվազյան, Միկրոանալիտիկ կշեռք
Գիտական կենտրոնների և ստորաբաժանումների վերազինման մրցույթ
Վերապատրաստումներ
ԵԳԱԾ- համակարգչային ծրագրեր, PDF-5+ 2025 (Ն․ Ամիրխանյան, 2 800 000 մլն ՀՀ դրամ
Jade Pro (Ս․ Մելքոնյան 3 000 000 մլն ՀՀ դրա
25YSSPI-004 Մարիետա Զաքարյա Կարենի, 2000 USD
25YSSPI-015 Հասմիկ Կիրակոսյան Վահագի, 5100 USD
Գիտական հոդվածների տպագրության համար խրախուսում